目次（仮訳）

前書き

概要

第１章　序章

５．１	調査の背景

５．２	目的

５．３	方法

５．４	統計的分析

第２章　セラフィールド工場のＭＯＸ燃料製造

５．１	ＭＯＸ燃料製造の歴史

５．２	ＭＯＸ燃料の製造工程

５．２.１	燃料ペレット製造

５．２.２	燃料棒製造

５．２.３	品質管理・品質保証体制

第３章　調査結果

５．１	不正の範囲

５．２	関与した者

５．３	不正の原因

５．４	ＢＮＦＬ独自の調査の適切性

５．５	管理及び監督面における経営上の欠陥

第４章　ＭＤＦの燃料の使用上の安全性の評価

５．１	燃料使用上の安全性に影響を与える要素

５．２	ＮＩＩの見解

第５章　ＭＤＦの運転再開のための要求事項

５．１	工場及び設備

５．２	処理工程作業員

５．３	監督者

５．４	ＭＤＦの運営

５．５	セラフィールド サイトの運営管理

５．６	ＢＮＦＬの会社運営

第６章　結論

付録１　主な経緯

付録２　重要な燃料の品質特性

付録３　燃料棒破損のメカニズム

表１　　データに不正があるＭＯＸ燃料ペレットのロット番号

表２　　ＭＯＸ燃料ペレットの主要品質特性

表３　　ＭＯＸ燃料棒の主要品質特性

2000年２月18日

セラフィールドBNFLのMDFにおけるペレット直径データ捏造に関する調査

及びMOX燃料使用上安全性への影響

概要

セラフィールドにあるBNFLのMOX Demonstration Facility（MDF）ではウランとプルトニウムの混合酸化物（MOX）燃料ペレットを製造し、様々なカスタマー・サプライ・コンポーネントを使って加工し、原子炉で使用する燃料集合体をつくっている。製造された各燃料ペレットは全自動レーザー・マイクロメーターを通り、ペレットの直径が3ヶ所でチェック・記録され、燃料棒で使われるすべてのペレットが100%自動検査されるようになっている。サイズが小さいものや大きいものは自動的に排除される。指定された直径公差内のものは次のステージへ移り、さらに視覚検査を受ける。直径の確認チェックとして、ならびにBS 6001に定められている1%合格品質水準（AQL）に従って、200ヶのサンプル・ペレット（約5%）がこれらのステージを通り、2度目の測定が行なわれる。この品質検査は同様のマイクロメーターを使用するが、サンプル・ペレットはプロセス作業員がマイクロメーターを使って調べ、それぞれ測定した直径値（例：8.195mm）を作業員がコンピューターのスプレッドシートに打込む。

1999年8月20日、MDF品質管理チーム・メンバーの一人がペレット直径二次データの連続するロットに類似点があるのを確認した。さらに調査をした後、1999年9月10日にBNFLは原子力施設検査局（NII）に対して、日本の顧客向けに製造された燃料のペレット直径二次チェックの一部がスプレッドシートのいくつかのデータを使って捏造されているようであると報告した。

健康安全執行部（HSE）のNIIは捏造の程度や原因を立証するために即座に調査を開始した。データは実際に捏造されていたが、各燃料棒に使われるペレットの直径が先ず全て自動的に検査されるので、それによって燃料の安全性能に影響が及ぼされる事はないとNIIは結論づけた。

定められたマニュアル検査によるペレット直径のチェックを正しく実施できなかった事は、BNFLと同社顧客との契約上の問題であるとNIIは確信している。しかしながら、これは作業手順の計画的な違反でもあり、NIIは下記の事項についての調査を開始した。

i) 	MDFにおいてどのような事が、なぜ発生したのかを理解する

ii) 	この燃料を使用する事は安全かどうか

iii) 	再発を防ぐために何を行なう必要があるのか

捏造の理由に関するNIIの調査では、何人かの個人が悪いとはいえ、組織的な欠陥がこうした事態を起こし得たという事が確認された。正しい安全文化の備わったプラントであれば、この報告書に記されているような事は起こり得ないのである。

NIIは捏造の程度に関する独立した分析をHSEの統計専門家に委託した。この分析や、NIIによるデータのマニュアル検査の結果、厳しい時間的なプレッシャーの下で実施されたBNFLの初期調査は限られたものであり、早期の結論を急ぐ傾向が見られ、捏造が主として一回のシフトに限定されたものであったと考える事によって問題の程度が控えめに述べられたことが示された。しかしながら、BNFLはさらに詳しい調査を行なう事に合意し、NIIとの協議を経て、今回の一件に影響を及ぼした要因についてBNFLとNIIが確認した点に関しては、措置をすでに講じた。

品質保証関連データが捏造されたものの、日本向けにつくられたMOX燃料の使用は安全であるという燃料製造品質検査の全体性についてNIIは満足している。MDFについては、プラントは閉鎖され、この報告書の中で述べられた勧告が確かに実行され、特に品質検査工程で見つかった欠陥の是正、プラント管理の改善、プラント・オペレーターの交代または再教育など、プラントの安全文化をNIIが原子力施設に求めている基準にまで引き上げて、NIIが納得するまでは操業の再開は許可されない。